1. **目的：**

为了有效管控供应商送货质量、确保进厂物料符合生产要求和有条不紊地开展进厂物料的入库管理、特制定木方收货标准 。

**二、适用范围：**本规程适用于木方材料收货标准。

1. **打箱用木方验收标准**
2. **外观检测**
   1. 整车观察，若发现该批木方腐烂发霉，则全车退货；
   2. 木方不允许含有边皮；
   3. 长木方单条木方结疤不超过2个，短木方至多一个；
   4. 不允许有蛀虫、空心，龟裂等缺陷；
   5. 成品仓装车用的杂木类木方，上、下两个正面必须露出原木，不能有树皮，最窄宽度不能小于要求的10%。

**2、尺寸检测**

2.1、木方长度、厚度、宽度 只允许正公差，不允许负公差；

2.2、测量木方（厚宽度、）头、尾、中间段尺寸取平均值为该木方实际尺寸，实际尺寸与订货尺寸偏差正负不超过5%；

**3、弯曲度验收**

3.1、木方长度两米以内弯曲度不超过1.2cm，木方长度三米以内弯曲度不超过2.0cm；

3.2、不允许侧弯、扭拧；

**4、开裂检测**

4.1、厚4cm以下薄木方不允许任何开裂；

4.2、厚木方、垫方开裂长度与宽度；单条开裂缝纵向不超过20cm；开裂缝宽度不超2mm；不允许超3条开裂缝纵向不连续，间接合计不超过50cm长，开裂缝宽度不超2mm

**5、干湿度检测**

5.1木方含水率不超过20%

含水率(W，%)。计算公式： W=(Gs-Ggo)/ Ggo×100%

其中：W—木材绝对含水率； Gs—湿木材重量； Ggo—绝干材重量。

1. **熏蒸木方标准**

6.1熏蒸木方需要求高温熏蒸消毒；

6.2每隔60cm在木方上盖完整熏蒸印。

1. **木方材质尽量选用彬木或松木。尤其薄木方适合钉铁钉**
2. **每车送货：干湿度不合格、尺寸超下差、蛀虫则全退。弯曲、开裂、边皮、扭宁、龟 背等缺陷 每个规格随机抽10条，不合格在1条内可以接收。若不合格超过3条、则全车退货 ，若不合格超过2条，则加抽检10条。原则；1收2加抽3退货。**
3. **本验收标准自批准之日起执行**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **审 核** |  | **批 准** |  | **2022年6月 1 日实施** |